    - 附件：不锈钢隔离栏（铁马）技术要求

一、使用范围

车站公共区临时分隔用不锈钢隔离栏（铁马）。

二、一般规定

1）不锈钢隔离栏（铁马）使用的材料品种、规格应符合设计要求，管壁厚度如设计无要求时，应不小于1.0mm（以设计图纸为准）；每个标准单元长1.4~1.6m（不含挂钩挂环）整体高1.1m；铁马基脚高度120mm；铁马一侧焊接两个挂钩，挂钩折弯处长度80mm、焊接处长度40mm、采用直径10mm不锈钢钢线、焊接处分别距离地面300mm、800mm；另一侧焊接两个挂环、挂环长度70mm、直径28mm、钢管壁厚2mm、分别距离地面280mm、780mm、两个铁马之间可用挂扣连接；

铁马横杆扶手处端头处弯弧而成，弯度自然美观，不可通过焊接90度弯头、每个基脚配装黑色耐磨橡胶脚垫，另外每个标准铁马隔离栏附2个备用脚垫、304不锈钢、拉丝（直丝纹）、亚光（不锈钢表面均为镀钛亚金色，应采用等离子真空电镀技术）、反复打磨、光滑平整。单个铁马重量为12kg±0.5kg。

2）所有室内不锈钢材质标准不得低于美标304#，（不锈钢材质化学成分见“下表1），并出具产品取样的材质报告,所有原管材板材的厚度负差，需标示实际厚度或按“表2”和“表3”执行。

表1

| 美国ASTM不锈钢化学成分对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 成份(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |  |
| 304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |  |

表2

| 管规格（mm） | 允许偏差值(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| Φ50(40)x2.0, | -0.25 | 卡尺\千分卡量 |
| 60x50x1.0;50x40x1.0；40x10x1.0 | -0.25 | 卡尺\千分卡量 |

表3

| 板壁厚规格（mm） | 允许偏差值(mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| ≤6厚 | -0.25 | 卡尺量 |

3） 投标人结合自身产品的特性，合理优化安全铁马的样式方法及固定方法，在保证整体安全性能的前提下，可对样式，拼装方法进行组合优化。具体优化方案需得到设计及招标人的审批；设计和招标人有对样品修改调整权利，投标人应按最终确定的样品效果生产。

三、质量标准

1）铁马间横、立杆的接口应吻合，焊接密实，焊口表面光洁度应与原材料一致,颜色满足设计要求。

2）铁马横杆位置转角为弧形角时应圆顺，光滑，不变形；直拐角接口角应正确，接缝严密，外形美观。

3）不锈钢铁马允许偏差应符合下表4的规定。

表4：                 不锈钢铁马允许偏差值（mm）

| 项目 | 允许偏差值 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 扶手直顺度 | 0.5 | 拉5m线，不足5m拉通线尺量检查 |
| 铁马垂直度 | 0.5 | 吊线尺量检查 |

4）产品表面应光洁，拉丝面要求是350-400号砂，镜光面要求是“8K”表面，不能有针眼孔、机伤。

5）提供的方通及管材板材不能有弯曲变形现象。

表面不得有毛刺、焊渣及明显锤痕，边角保持整齐，不得留下切割痕迹。

四、 材料

1）材料的选用及确认依照合同有关条款，在满足设计要求的技术参数条件下，选择有相应的工程业绩、企业信誉良好、产品质量及供应能力有保证的生产厂商。

2）装修承包商需考虑所有铁马配件的备品备件。

五、铁马方案样式

附图：